Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

1 Выбор метода изготовления печатной платы
Современные промышленные способы изготовления печатных плат основаны на использовании фольгированных диэлектриков. Существует множество методов изготовления печатных плат, отличающихся друг от друга способами создания проводящего рисунка.
Получившие наибольшее применение в промышленности методы изготовления печатных плат могут быть объединены в две основные группы:
– субстрактивный;
– аддитивный.
Субстрактивный метод – это метод, при котором проводящий рисунок получают за счет удаления проводящего слоя с участков поверхности, образующих непроводящий рисунок (пробельные места). Процесс изготовления несложен, наименее трудоемок, имеет короткий технологический цикл, легко механизируется и автоматизируется, обеспечивает высокую разрешающую способность.
Субстрактивному методу присущи следующие недостатки: повышенный расход меди, ограниченные возможности повышения плотности монтажа. Для частичного устранения определенных недостатков этих методов используют фольгированные диэлектрики с тонкомерной фольгой. Одним из основных недостатков является наличие эффекта бокового подтравливания элементов проводящего рисунка схемы, что уменьшает их и снижает адгезию фольги к диэлектрическому основанию.
Аддитивный метод – это такой метод, при котором проводящий рисунок получают нанесением проводящего слоя заданной конфигурации на непроводящее основание плат.
По способу создания токопроводящего покрытия аддитивный метод разделяется на химический и химико-гальванический метод.
При химическом процессе на каталитически активных участках поверхности происходит химическое восстановление ионов металла для обеспечения толщины покрытия в отверстиях не менее 25 мкм.

Химико-гальванический метод более производителен. Химическим способом наращивают тонкий (от 1 до 5 мкм) слой по всей поверхности платы, а затем избирательно усиливают электролитическим осаждением.
По сравнению с субстрактивным аддитивный метод обладает следующими преимуществами:
– однородностью структуры, так как проводники и металлизация отверстий получаются в едином химико-гальваническом процессе;
– устраняют подтравливание элементов печатного монтажа;
– улучшают равномерность толщины металлизированного слоя в отверстиях;
– повышают плотность печатного монтажа;
– упрощают ТП из-за устранения операций нанесения защитного покрытия и травления;
– экономят медь, химикаты для травления и затраты на нейтрализацию сточных вод;
– уменьшают длительность производственного цикла.
К недостаткам относят следующее:
– низкая производительность процесса создания химической металлизации;
– интенсивное воздействие электролитов на диэлектрик;
– трудности получения металлических покрытий с хорошей адгезией.
Наряду с аддитивным методом существует полуаддитивный метод, при котором проводящий рисунок получают нанесением проводящего слоя на основание с предварительно нанесенным тонким вспомогательным покрытием, впоследствии удаляемых с пробельных мест.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод о необходимости применения метода, который бы устранил недостатки и сконцентрировал преимущества нескольких методов.
Существует комбинированный метод изготовления печатных плат. Этот метод основан на использовании двух методов: химического травления проводников и электрохимического наращивания меди в отверстиях и на проводниках. Этот метод используется в двух вариантах: негативном и позитивном.

Комбинированный негативный метод – это метод изготовления печатных плат на фольгированном диэлектрике с металлизацией отверстий, при котором вначале производится травление меди с пробельных мест, а затем выполняется сверление отверстий и их металлизация. Метод позволяет изготовить печатные платы с меньшей плотностью монтажа, чем позитивный и рекомендуется для изготовления печатных плат ответственной аппаратуры при тщательной обработке процесса и систематическом контроле параметров электрических плат.
Комбинированный позитивный метод, при котором вначале выполняется сверление отверстий и металлизация, а затем травление меди с пробельных мест.
При этом методе сплошной слой фольги защищает поверхность диэлектрика от воздействия агрессивных растворов и обеспечивает электрический контакт во всех элементах схемы. Этот метод позволяет изготавливать печатные платы с повышенной плотностью монтажа, высокими электрическими параметрами и высокой прочностью сцепления. Данный метод рекомендуется для изготовления печатных плат радиоаппаратуры, работающей в жестких условиях эксплуатации, и является предпочтительным при новых разработках. Негативный вариант изготовления печатных плат все больше уступает место позитивному, основные преимущества которого заключаются в следующем:
– исключена возможность срыва контактных площадок при сверлении;
– не требуется применение специальных контактирующих приспособлений при металлизации отверстий.
Учитывая все перечисленное выше, для изготовления печатной платы выбираем комбинированных позитивный метод по ОСТ 107.460092.004.01-86